Specyfikacja techniczna dla remontu i naprawy dróg wewnętrznych wokół kompleksu budynków magazynowych 1/31-32-33.

I) Droga o nawierzchni utwardzonej o powierzchni  1950,4  m2 :

- Wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej o kształcie „tetki”  (grafitowa i czer-wona) fazowanej,  grubości 8 cm dla obciążeń pod  ruch ciężki.

- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grubości  około 4 cm.

- Opcjonalnie skucie lub sfrezowanie istniejącej podbudowy w stopniu niezbędnym wynikającym z niwelacji terenu wraz z wywozem i utylizacją powstałych odpadów zgodnie z przepisami prawa.

- Opcjonalnie usunięcie ( i uzupełnienie) warstw istniejącej nawierzchni  dla wykonania przepustów instalacyjnych w wykopie – szt. 1.

- Ułożenie odwodnienia liniowego  ACO   Drain  Monoblock D 400  o długości   ok. 13,5  m wyposażonego  w 1 element rewizyjny z rusztem zdejmowanym i skrzynkę odpływową z koszem osadczym z podłączeniem do kanalizacji deszczowej.

- Lokalizacja i odcięcie  starej nitki przyłącza wodociągowego do budynku 1/31-33.

- Wymiana odcinków wodociągu biegnących pod drogą – od hydrantu przy bud. 1/30 do przyłącza do bud. 1/76  (ok. 72 mb)-  na rurę PE 100 z wymianą armatury pośredniej i końcowej.

- Wymiana w zakresie niezbędnym oraz regulacja pozostałej armatury wodociągowej i kana-lizacyjnej.

- Wykonanie ograniczenia nowymi krawężnikami  na długości 324,7 m z zastosowaniem krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm (oraz łukowych)  na ławie betonowej  z betonu minimum  C15/20 z oporem ( w tym wymiana krawężników).

- Nawiązanie do istniejących nawierzchni bez progów/uskoków z przełożeniem przyległych fragmentów istniejących nawierzchni.

- Uzupełnienie ewentualnych nierówności przy różnicy wysokości powyżej 10 cm betonem minimum  C15/20.

- W przypadku konieczności wymiany podbudowy wykonanie jej z betonu (minimum  C15/20) o grubości minimum 20 cm lub z tłucznia z kamienia naturalnego o średnicy 0-31,5 mm odpowiednio zagęszczonego  o grubości  warstwy minimum 25 cm.

- Roboty w punkcie powyżej obejmują też korytowanie i niwelowanie podłoża wraz z wywo-zem i utylizacją powstałych odpadów zgodnie z przepisami prawa, a także wykonanie i przed-stawienie Zamawiającemu do akceptacji badań nośności podbudowy.

- Niwelowanie terenu w pasie 1,0 m od drogi (w części wschodniej) z korytowaniem  wraz z wywozem i utylizacją powstałych odpadów zgodnie z przepisami prawa. Nawiezienie i roz-plantowanie humusu na terenie niwelowanym.

- Podniesienie skrzydeł 3 bram i 1 furtki.

II) Chodniki o powierzchni   40 m2 :

- Korytowanie, niwelowanie i zagęszczenie podłoża (po robotach budowlanych) wraz z wywo-zem i utylizacją powstałych odpadów zgodnie z przepisami prawa.

- Przygotowanie podłoża z betonu C 8/10 grub. 12 cm,  wykonanie odpowiednich warstw  i ułożenie chodników o szerokości 1,2 m z  kostki grub. 8 cm wzór ”tetka” w kolorze szarym i czerwonym  z obrzeżami o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej  (z betonu minimum  C10/15) z oporem wzdłuż szczytów budynków magazynowych 1/31-32-33 .

III) Częścią niniejszej specyfikacji jest szkic terenu lokalizujący w/w zakres prac.